Cинтез и исследование оксидов марганца (III/IV) как катализаторов восстановления кислорода в ЩТЭ

Антипин Денис Михайлович

Студент 3 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: antipinden13@gmail.com

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) с твердым электролитом (Solid alkaline fuel cell, SAFC) – перспективные альтернативные химические источники энергии. Основной особенностью ЩТЭ является возможность использования в качестве катализаторов электродных реакций материалов, не содержащих благородные металлы. Было показано, что в качестве катализатора реакции восстановления кислорода на катоде могут выступать различные оксиды переходных металлов. Недавно было показано, что среди перовскитоподобных оксидов максимальной электрохимической активностью обладают соединения в которых катион переходного металла имеет электронную конфигурацию d4 [1].

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны различные соединения, содержащие в своем составе катионы Mn3+ (Mn2O3, MnOOH, Mn3O4), а также оксид MnO2. Все оксиды, изученные в работе, были получены при термическом разложении образца MnOOH в различных условиях. MnOOH синтезировали при взаимодействии водного раствора MnSO4 и сахарозы с раствором KMnO4 в кислой среде (HNO3) [2].

Полученные образцы были охарактеризованы методами рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и термогравиметрии (ТГ). Установлено, что полученный MnOOH представляет собой γ-MnOOH (манганит) с небольшим количеством полиморфной модификации - α-MnOOH (гроутит) [3]. СЭМ MnOOH свидетельствует об образовании частиц разной морфологии, имеющих размеры 10-200 нм. Изучено термическое разложение MnOOH на воздухе, в токе кислорода и аргона. В качестве продуктов разложения на воздухе установлено образование Mn2O3 и β-MnO2. На основании полученных результатов проведен выбор условий синтеза данных оксидов. Установлено, что образование Mn2O3 наблюдается при минимальной температуре 600oC на воздухе,  тогда как MnO2 – 240oC, а Mn3O4 – при минимальной температуре 600оС в атмосфере аргона. Микроструктура полученных оксидов изучена при помощи СЭМ, а площадь поверхности – методом БЭТ. В докладе обсуждаются результаты исследования электрохимической активности полученных соединений в реакции восстановления кислорода в щелочной среде.

Литература:

[1] J. Suntivich, H. A. Gasteiger, N. Yabuuchi, H. Nakarishi, J. B. Goodenough, Y. Shao-Horn,  Nature Chem. 3, 546-550 (2011)

[2] V. M. B. Crisostomo, J. K. Ngala, S. Alia, A. Dobley, C. Morein, C. Chen, X. Shen, S. L. Suib, Chem. Mater. 19, 1832-1839 (2007)

[3] T. Kohler, T. Armbruster, E. Libowitzky, J. Solid State Chem. 133, 486-500 (1997)